**BOLETIM TÉCNICO – 2.20**

**Produto: RESIDENCE SELADOR IMPERMEABILIZANTE**

Trata-se de um impermeabilizante acrílico indicado para evitar infiltrações de água em superfícies verticais sujeitas à ação das chuvas.

**Composição Química**

Resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, coalescente, espessantes, surfactantes, microbiocidas e minerais.

**Modo de Usar**

Aplique o produto com rolo de lã de pêlo baixo ou trincha, diluição em água limpa de até 15%, (de 01 a 02 demãos).

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo. Superfícies com partes soltas ou caiadas: devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e, em seguida, aplicar Residence Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação do produto. Superfícies mofadas: devem ser tratadas com solução 1:1 de água limpa e água sanitária. Feito o tratamento, enxaguar bem, aguardar secagem e aplicar o produto. Superfícies com manchas gordurosas: devem ser tratadas com solução de água e detergente neutro. Feito tratamento, enxaguar bem, aguardar secagem e aplicar o produto. Reboco novo: deve-se aguardar a cura por um período mínimo de 30 dias para aplicação do produto. Reboco fraco e superfícies de alta absorção: aplicar previamente 1 demão de Residence Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação do produto. Não utilizar o produto em repinturas, não deixar o produto aplicado exposto por mais de 10 dias sem receber a pintura.

**Obs:** Este produto não pode ser aplicado em superfícies de gesso.

**Rendimento por demão**: Até 200 m2 / 18 litros

**Secagem**

Entre mãos............04 horas

Final .....................24 horas

**Embalagem**

3,6 lts, 18 lts.

**Assessoria Técnica**

A Tintas Residence LTDA mantém uma equipe especializada à disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos.

**Validade**

24 meses.

**Manuseio e Armazenagem**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor, para que não ocorram alterações em suas características iniciais. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

**Recomendações**

Ocorrendo contato do produto com a pele ou os olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais, fechada após o uso.

**Última Revisão**

15/01/2015.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito à preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.