BOLETIM TÉCNICO – 2.5

Produto: RESIDENCE GEL ENVELHECEDOR

Produto especialmente desenvolvido para proporcionar efeitos envelhecidos, decorando e embelezando superfícies externas e internas quando aplicada sobre texturas. Produto hidrorrepelente, de fácil aplicação. Oferece elevada resistência às intempéries, aumenta a proteção das superfícies, além de possuir baixo odor, secagem rápida e ótima aderência. Desenvolvido com a mais alta tecnologia e inspirado nos novos conceitos para acabamentos texturizados, devido sua versatilidade. Oferece aos ambientes acabamento decorativo e moderno.

Composição Química

Copolímero acrílico, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, biocidas não metálicos, surfactantes e espessantes. Não contém pigmentos e aditivos à base de metais pesados.

Modo de Usar

Aplique o produto com rolo de lã, sem diluição, com uma ou mais demãos dependendo da intensidade da cor desejada nos acabamentos envelhecidos. Para tons mais intensos, aplicar mais demãos. Com o Residence Gel Envelhecedor ainda úmido, retire o excesso do gel utilizando um pano branco, seco e absorvente, pressionando-o sobre a superfície. Para facilitar o trabalho, faça uma bola com o pano mais ou menos do tamanho da palma da mão. A intensidade da cor e o efeito de envelhecimento dependem da pressão exercida como pano e da quantidade de gel presente na superfície. Não deve aplicar nenhum tipo de esforço sobre a superfície durante 20 dias. Após esse período, pode-se lavar a superfície com água, detergente neutro e esponja macia. Não recomendamos a mistura ou combinação de outros produtos não indicados neste boletim.

Rendimento

¼ de galão com 0,8 litros de 10 à 12 m ²

Secagem

Toque ...................01 hora

Manuseio ............. 02 horas

final ...................... 04 dias

Embalagem

900 ml.

Assessoria Técnica

A Tintas Residence LTDA mantém uma equipe especializada à disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos.

Validade

24 meses.

Manuseio e Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor, para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Última Revisão

15/01/2013.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito à preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.