**BOLETIM TÉCNICO – 2.17**

**Produto: RESIDENCE TINTA GESSO PLUS (FOSCO)**

Produto de acabamento fosco, indicado para revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies de gesso.

**Composição Química**

Resina Acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, coalescente, espessantes, surfactantes, agentes microbiocidas e água.

**Modo de Usar**

Aplique o produto com rolo de lã de pelo baixo, trincha ou pistola (Airless Spray). Diluir em água limpa até 20%.

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofos. Obs: Não necessita a aplicação de Sela Gesso e não pode ser aplicado Selador Acrílico.

**Rendimento por demão** : Até 250m² / 18 Litros.

**Secagem**

Entre Demãos.......04 horas

Final .....................24horas

**Embalagem**

3,6 lts, 18 lts.

**Assessoria Técnica**

A Tintas Residence LTDA mantém uma equipe especializada à disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos.

**Validade**

24 meses.

**Manuseio e Armazenagem**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor, para que não ocorram alterações em suas características iniciais. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

**Recomendações**

Ocorrendo contato do produto com a pele ou os olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais, fechada após o uso.

**Última Revisão**

15/11/2013.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito à preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.