BOLETIM TÉCNICO – 2.15

Produto: RESIDENCE TINTA ACRÍLICA

RESIDENCE PREMIUM – Fosco / Acetinado / Semi-brilho

Indicado para revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies internas e externas de alvenaria. Disponível em três acabamentos: Fosco (aveludado), Acetinado e Semi brilho. O Residence Acrílico Premium Fosco possui ótima cobertura e rendimento e secagem rápida. O Residence Acrílico Premium Acetinado e Semi brilho possui acabamento fino, ótima cobertura e rendimento, inodora, secagem rápida, excelente lavabilidade, resistente às interpéries e fungos e de grande durabilidade.

Composição Química

Resina Acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, coalescente, espessantes, agentes reológicos, surfactantes, agentes microbicidas e água.

Modo de Usar

Aplique o produto com rolo de lã de pelo baixo, trincha ou pistola (Airless Spray). Diluir em água limpa até 20%, superfícies não seladas, diluir a primeira demão com 40% de água limpa (de 02 a 03 demãos). A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofos. Superfícies com partes soltas ou caiadas: devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e, em seguida, aplicar Fundo Preparador de Paredes Residence, conforme indicação do produto. Superfícies mofadas: devem ser tratadas com solução 1:1 de água limpa e água sanitária. Feito tratamento, enxaguar bem, aguardar secagem e aplicar o produto. Superfícies com manchas gordurosas: devem ser tratadas com solução de água e detergente neutro. Feito tratamento, enxaguar bem, aguardar secagem e aplicar o produto. Reboco novo: deve-se aguardar a cura por um período mínimo de 30 dias para aplicação do produto. Para nivelar irregularidades: aplicar massa corrida para interiores ou exteriores respectivamente. Reboco fraco e superfícies de alta absorção: aplicar previamente 1 demão de Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação do produto.

Rendimento por demão:  45 a 55 m ² / galão (3,6 lts).

Secagem

Entre Demãos.......04 horas

Final .....................04horas

Cobertura seca por volume mínimo:

Cobertura úmida:

Resistência à Abrasão Úmida com pasta abrasiva:

Teor de sólido:

Viscosidade:

Massa Específica:

Espessura mínima com 2 demãos:

Embalagem

900 ml, 3,6 lts e 18 lts.

Assessoria Técnica

A Tintas Residence Credenciamentos LTDA mantém uma equipe especializada à disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos.

Embalagem

900 ml, 3,6 lts e 18 lts.

Assessoria Técnica

A Tintas Residence LTDA mantém uma equipe especializada à disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos.

Validade

24 meses.

Manuseio e Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor, para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Última Revisão

25/04/2006.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito à preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.